中大设备〔2023〕3号

中山大学关于印发《中山大学学生宿舍家具、办公家具、学生食堂家具配置
规格材质标准》的通知
校机关各部、处、室，各学院、直属系，各直属单位，各附属医院（单位），产业集团，各有关科研机构：
《中山大学学生宿舍家具、办公家具、学生食堂家具配置规格材质标准》已经2023年第11次校党委常委会会议审议通过，现予印发，请遵照执行。
原《中山大学学生宿舍家具、办公家具、食堂家具购置规范》（中大设备〔2020〕3 号）同时废止。
中山大学
2023年4月20日
中山大学学生宿舍家具、办公家具、学生食堂家具配置规格材质标准
第一章  学生宿舍家具配置标准
	序号
	家具
类型
	规格尺寸
	主要组成材质、工艺及性能要求
	预期使用年限

	1
	床
	普通床（平床）：
内长：（1800-2300）mm
内宽：（900-1200）mm
	1、 床框架、床屏、床边使用实木（推荐橡胶木等阔叶材），床屏、床尾厚度≥40mm，床边厚度≥25mm，实心床子（横向支撑件）不少于5根，横截面长≥60mm、宽≥36mm；
2、 床板使用厚度≥18mm杉木床板，床板双拼，每张床板由不多于6块木条拼成；
3、 水性环保漆。
	20年以上

	
	
	公寓组合床：
内长：（1800-2300）mm
内宽：≥900mm
床下离地面：（1650-1900） mm
爬梯内宽≥350mm
步梯内宽≥400mm
立柱高：≥2200mm
双层上下床:
内长：（1800-2300）mm
内宽：≥900mm
上床下梁离地面：（1500-1800）mm
爬梯内宽≥350mm
步梯内宽≥400mm
立柱高：≥1800mm
	1、 床框架使用实木（推荐橡胶木、白蜡木等阔叶材）；实心床柱横截面长≥75mm、宽≥75mm；床框长边宽≥145mm，厚度≥36mm；实心床子（横向支撑件）不少于5根，横截面长≥60mm、宽≥36mm；
2、 床板使用厚度≥18mm杉木床板，床板双拼，每张床板由不多于6块木条拼成；
3、 水性环保漆；
4、 扶梯、踏板、安全栏板、标记线等符合QB/T 2741-2013《学生公寓多功能家具》规定。
	20年以上

	2
	书桌
	长：（600-1200）mm
宽：（550-700）mm
高：（680-760）mm
	1、 全实木材质（推荐橡胶木等阔叶材）；
2、 台面板、层板厚度≥25mm，抽屉底板、背板厚度≥9mm，其余厚度≥18mm；
3、 五金配件：材质为不锈钢或冷轧钢，门铰采用商用级缓冲杯状暗铰链，抽屉使用商用级带阻尼导轨，须通过80000次耐久性试验；
4、 力学性能须通过4级或5级水平测试合格；
5、 水性环保漆。
	20年以上

	3
	组合书桌柜（带抽屉书架）
	桌长：（600-1400）mm 
桌宽：（550-700）mm
桌高：（680-760）mm
总高：≤1800mm
书架内深：（245-300）mm
	1、 全实木材质（推荐橡胶木等阔叶材）；
2、 书桌面板厚度≥25mm；书架层板、顶板、侧板厚度≥25mm，带加强结构；抽屉底板、背板厚度≥9mm，其余厚度≥18mm；
3、 五金配件：材质为不锈钢或冷轧钢，抽屉使用商用级带阻尼导轨，须通过80000次耐久性试验；
4、 水性环保漆。
	20年以上

	4
	书架
	宽：（600-800）mm 
内深：（245-300）mm
高：（1500-1800）mm

	1、 全实木材质（推荐橡胶木等阔叶材）；
2、 层板、顶板、侧板厚度≥25mm，带加强结构，背板厚度≥9mm；其余厚度≥18mm；
3、 水性环保漆。
	20年以上

	5
	衣柜（储物柜）
	宽：（600-800）mm
（用于公寓组合床）
（600-1200）mm
（单独使用）
深：（500-600）mm
高：（1500-2000）mm

	1、 全实木材质（推荐橡胶木等阔叶材）；
2、 底板、层板、顶板、侧板厚度≥25mm，门板厚度≥18mm，抽屉底板、背板厚度≥9mm；
3、 五金配件：材质为不锈钢或冷轧钢，门铰采用商用级缓冲杯状暗铰链，抽屉使用商用级带阻尼导轨，须通过80000次耐久性试验；
4、 水性环保漆。
	20年以上

	6
	学生椅
	坐宽：（400-550）mm
坐深：（400-450）mm
坐高：（400-460）mm
	1、 实木框架（推荐橡胶木等阔叶材）；
2、 坐板、背板采用实木板材（推荐橡胶木等阔叶材），厚度≥18mm，椅腿间有加强结构；
3、 力学性能须通过4级或5级水平测试合格；
4、 水性环保漆。
	15年以上


第二章  办公家具配置标准
	序号
	家具类型
	规格尺寸
	主要组成材质、工艺及性能要求
	预期使用年限

	1
	办公桌
	长：（1200-2500）mm
宽：（800-1000）mm
高：（680-760）mm
	1、 基材：使用优于（含）E0级刨花板（干燥状态下使用的家具型，P2型）、优于（含）E0级纤维板（干燥状态下使用的家具型中密度纤维板）或优于（含）E0级普通胶合板（Ⅱ类）；
2、 表面处理：木皮贴面（厚度≥0.8mm），实木条封边(厚度≥2.0mm)，环保水性油漆；桌面板总厚度≥43mm，抽屉底板≥9mm，背板≥15mm，其余板件厚度≥18mm；
3、 五金配件：材质为不锈钢或冷轧钢，门铰采用商用级缓冲杯状暗铰链，抽屉使用商用级带阻尼导轨，须通过80000次耐久性试验。
	人造板+油漆15年以上

	
	
	
	1、基材：使用优于（含）E0级刨花板（干燥状态下使用的家具型，P2型）或优于（含）E0级普通胶合板（Ⅱ类）；

2、表面处理：浸渍胶膜纸双饰面，ABS或PVC同色封边(厚度≥2.0mm)；桌面板厚度≥28mm，抽屉底板≥9mm，背板≥6mm，其余板件厚度≥18mm；

3、五金配件：材质为不锈钢或冷轧钢，门铰采用商用级缓冲杯状暗铰链，抽屉使用商用级带阻尼导轨，须通过80000次耐久性试验；

4、钢构件（如有）管壁厚度≥2.0mm，烤漆或喷涂厚度≥75μm。
	人造板免漆
15年以上

	
	
	
	1、 全实木（推荐橡胶木等阔叶材）；
2、 台面板、背板、层板采用实木板材（推荐橡胶木等阔叶材）；桌面板厚度≥25mm，抽屉底板、背板≥9mm，其余厚度≥18mm；
3、 五金配件：材质为不锈钢或冷轧钢，门铰采用商用级缓冲杯状暗铰链，抽屉使用商用级带阻尼导轨，须通过80000次耐久性试验；
4、环保水性油漆。
	实木+油漆
20年以上

	2
	办公椅
	长：（450-600）mm
深：（450-550）mm
坐高：（400-480）mm
	1、 牛皮（厚度≥1.3mm）、西皮（厚度≥0.8mm）、超纤皮（厚度≥1.3mm）面料或网布；
2、 采用PU定型高密度海绵（密度≥45kg/m3）；
3、 强化合成尼龙纤维树脂材料脚轮；
4、 可根据用户需求选择带升降机构和角度调节机构的办公椅；
5、 气压棒带钢印（三级或四级），气压棒的底座须有厚度不小于2.0mm防爆钢板。
	转椅
15年以上

	
	
	
	1、 牛皮（厚度≥1.3mm）、西皮（厚度≥0.8mm）、超纤皮（厚度≥1.3mm）面料或网布；
2、 采用PU定型高密度海绵（密度≥45kg/m3）；
3、 实木框架或多层弯曲板框架，座板和背板内部为E0级多层胶合板（厚度≥15mm，椅腿间有加强结构）；
4、 环保水性油漆。
	软包四脚椅
15年以上

	
	
	
	1、 全实木框架（推荐橡胶木等阔叶材）；
2、 座板、背板采用实木板材（推荐橡胶木等阔叶材），厚度≥18mm；椅腿间有加强结构；
3、环保水性油漆。
	实木四脚椅
20年以上

	3
	茶几
	大茶几：
长：（1100-1300）mm 
宽：（500-700）mm
高：≤450mm 
小茶几：
长：（500-700）mm 
宽：（500-700）mm
高：≤450mm
	1、 基材：使用优于（含）E0级刨花板（干燥状态下使用的家具型，P2型）、优于（含）E0级纤维板（干燥状态下使用的家具型中密度纤维板）或优于（含）E0级普通胶合板（Ⅱ类）；
2、 表面处理：木皮贴面（厚度≥0.8mm），实木条封边(厚度≥2.0mm)，边框加厚，面板厚度≥28mm，底部带支撑条；
3、 实木脚；
4、 环保水性油漆。
	人造板+油漆
15年以上

	
	
	
	1、 基材：使用优于（含）E0级刨花板（干燥状态下使用的家具型，P2型）或优于（含）E0级普通胶合板（Ⅱ类）；
2、表面处理：浸渍胶膜纸双饰面，ABS或PVC同色封边(厚度≥2.0mm)，面板厚度≥28mm；
3、茶几脚为实木脚（环保水性油漆）或钢构件底架（管壁厚度≥2.0mm，烤漆或喷涂厚度≥75μm）。
	人造板免漆
15年以上

	
	
	
	1、钢化玻璃面板（厚度≥10mm）或岩板、人造石面板（厚度≥12mm）；
2、钢构件底架（管壁厚度≥2.0mm，烤漆或喷涂厚度≥75μm）。
	钢玻结构
15年以上

	
	
	
	1、 全实木框架（推荐橡胶木等阔叶材）；
2、 面板采用实木板材（推荐橡胶木等阔叶材），厚度≥28mm；
3、环保水性油漆。
	实木+油漆
20年以上

	4

	文件柜、书柜
	长：（800-1300）mm 
深：（300-450）mm
高：（1800-2000）mm
	1、 基材：使用优于（含）E0级刨花板（干燥状态下使用的家具型，P2型）、优于（含）E0级纤维板（干燥状态下使用的家具型中密度纤维板）或优于（含）E0级普通胶合板（Ⅱ类）；
2、 表面处理：木皮贴面（厚度≥0.8mm），实木条封边(厚度≥2.0mm)，环保水性油漆，层板、顶板、侧板厚度≥25mm，背板≥6mm；
3、 五金配件：材质为不锈钢或冷轧钢，门铰采用商用级缓冲杯状暗铰链，抽屉使用商用级带阻尼导轨，须通过80000次耐久性试验；
4、 门嵌5mm或以上钢化玻璃（如有）。
	人造板+油漆
书柜15年以上，文件柜20年以上

	
	
	
	1、 冷轧钢板（厚度≥0.7mm）；
2、 表面粉沫涂料（喷涂层厚度≥75μm）；
3、门嵌5mm或以上钢化玻璃（如有）。
	钢制柜
书柜15年以上，文件柜20年以上

	
	
	
	1、基材：使用优于（含）E0级刨花板（干燥状态下使用的家具型，P2型）或优于（含）E0级普通胶合板（Ⅱ类）；
2、表面处理：浸渍胶膜纸双饰面，ABS或PVC同色封边(厚度≥2.0mm)，层板、顶板、侧板厚度≥25mm，背板≥6mm；
3、五金配件：材质为不锈钢或冷轧钢，门铰采用商用级缓冲杯状暗铰链，抽屉使用商用级带阻尼导轨，须通过80000次耐久性试验；
4、门嵌5mm或以上钢化玻璃（如有）。
	人造板免漆
书柜15年以上，文件柜20年以上

	
	
	
	1、 全实木框架（推荐橡胶木等阔叶材）；
2、 面板、侧板、背板、层板、顶板采用实木板材（推荐橡胶木等阔叶材），层板、顶板、侧板厚度≥25mm，背板厚度≥9mm；
3、 环保水性油漆；
4、 五金配件：材质为不锈钢或冷轧钢，门铰采用商用级缓冲杯状暗铰链，抽屉使用商用级带阻尼导轨，须通过80000次耐久性试验；
5、门嵌5mm或以上钢化玻璃（如有）。
	实木+油漆
20年以上

	5
	桌前椅、会议椅
	坐宽：（450-600）mm
坐深：（450-550）mm
坐高：（400-480）mm
	1、 牛皮（厚度≥1.3mm）、西皮（厚度≥0.8mm）、超纤皮（厚度≥1.3mm）面料或网布；
2、 采用PU定型高密度海绵（密度≥45kg/m3）；
3、钢制脚架（壁厚≥2.0mm），表面为喷涂（涂层厚度≥75μm）或电镀处理。
	弓型椅
15年以上

	
	
	
	1、 牛皮（厚度≥1.3mm）、西皮（厚度≥0.8mm）、超纤皮（厚度≥1.3mm）面料或网布；
2、 采用PU定型高密度海绵（密度≥45kg/m3）；
3、强化合成尼龙纤维树脂材料脚轮；
4、可根据用户需求选择带升降机构和角度调节机构的桌前椅、会议椅;
5、气压棒带钢印（三级或四级），气压棒的底座须有厚度不小于2.0mm防爆钢板。
	转椅
15年以上

	
	
	
	1、 牛皮（厚度≥1.3mm）、西皮（厚度≥0.8mm）、超纤皮（厚度≥1.3mm）面料或网布；
2、 采用PU定型高密度海绵（密度≥45kg/m3）；
3、 实木框架或多层弯曲板框架，座板和背板内部为E0级多层胶合板（厚度≥15mm，椅腿间有加强结构）；
4、环保水性油漆。
	软包四脚椅
15年以上

	
	
	
	1、 全实木框架（推荐橡胶木等阔叶材）；
2、 座板、背板采用实木板材（推荐橡胶木等阔叶材），厚度≥18mm，椅腿间有加强结构；
3、环保水性油漆。
	实木四脚椅
20年以上

	6
	沙发
	座前宽：
单人沙发:≥480mm
双人沙发:≥960mm
三人沙发:≥1440mm
座深：（480-600）mm 
座前高：（340-440）mm
背高：（800-900）mm 
	1、 牛皮（厚度≥1.3mm）、西皮（厚度≥0.8mm）、超纤皮（厚度≥1.3mm）面料或网布；
2、 采用PU定型高密度海绵（密度≥45kg/m3，回弹性≥50%）；
3、 实木沙发框架（木方截面≥40mm×50mm）；
4、 环保水性油漆；
5、 力学性能达到行业标准QB/T 1952.1-2012《软体家具 沙发》A级品要求。
	软体沙发
15年以上

	
	
	
	1、 全实木框架（推荐橡胶木等阔叶材）；
2、 座板、背板采用实木板材（推荐橡胶木等阔叶材），厚度18mm-25mm；
3、环保水性油漆。
	实木沙发
20年以上

	7
	会议桌
	按实际会议室大小定制
	1、基材：使用优于（含）E0级纤维板（干燥状态下使用的家具型中密度纤维板）；
2、表面处理：木皮贴面（厚度≥0.8mm），实木条封边(厚度≥2.0mm)；
3、环保水性油漆；
4、桌面板总厚度≥60mm。
	人造板+油漆
20年以上

	
	
	
	1、基材：使用优于（含）E0级刨花板（干燥状态下使用的家具型，P2型）或优于（含）E0级普通胶合板（Ⅱ类）；
2、表面处理：浸渍胶膜纸双饰面，ABS或PVC同色封边(厚度≥2.0mm)；
3、桌面板厚度≥28mm；
4、钢构件（如有）管壁厚度≥2.0mm，烤漆或喷涂厚度≥75μm。
	人造板免漆
20年以上

	
	
	
	1、 全实木材质（推荐橡胶木等阔叶材）；
2、 桌面、桌脚厚度≥60mm；
3、水性环保漆。
	实木+油漆
20年以上


第三章  学生食堂家具配置标准
	序号
	家具
类型
	规格尺寸
	主要组成材质、工艺及性能要求
	预期使用年限

	1
	餐桌
	长：根据实际情况定制
宽：（780-850） mm
高：（750-780）mm
	1、 全实木材质（推荐橡胶木等阔叶材）；
2、 面板厚度≥36mm，其余厚度≥18mm，桌腿最粗部分不小于35mm×45mm，且带加强结构；
3、 桌脚安装不锈钢套槽（底面和侧面），表面做与桌脚相同纹理处理，耐腐蚀达到10级；不锈钢套槽高度（40mm-60mm），厚度（1.5mm-2.5mm）；
4、 力学性能须通过4级或5级水平测试合格；
5、 水性环保漆。
	20年以上

	2
	餐椅
	坐宽：（400-450）mm 
坐深：（400-450）mm
坐高：（400-460）mm

	1、 全实木材质（推荐橡胶木等阔叶材）；
2、 座板厚度≥18mm，椅腿最粗部分不小于35mm×45mm，且带加强结构；
3、 椅脚安装不锈钢套槽（底面和侧面），表面做与椅脚相同纹理处理，耐腐蚀达到10级；不锈钢套槽高度（40mm-60mm），厚度（1.5mm-2.5mm）；
4、力学性能须通过4级或5级水平测试合格；
5、水性环保漆。
	20年以上


第四章  技术标准
第一条 产品标准
	序号
	家具类别
	家具类型
	成品符合标准

	1
	全实木家具
	学生宿舍家具：床、衣柜（储物柜）、学生椅、组合书桌柜、书桌、书架
办公家具：办公桌、办公椅、桌前椅、会议椅、办公沙发、茶几、文件柜、书柜、会议桌
	GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》
GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》
QB/T 2741-2013《学生公寓多功能家具》（公寓组合床适用）
产品寿命和有害物质须同时符合GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》的相应规定

	2
	人造板家具
	办公家具：办公桌、茶几、文件柜、书柜、会议桌、办公椅

	GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》
GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》
产品寿命和有害物质须同时符合GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》的相应规定

	3
	金属家具
	办公家具：钢玻结构或金属框架的茶几
	GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》
产品寿命和有害物质须同时符合GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》的相应规定

	4
	钢制书柜、资料柜
	办公家具：文件柜、书柜
	GB/T 13668-2015《钢制书柜、资料柜通用技术条件》
产品寿命和有害物质须同时符合GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》的相应规定

	5
	软体家具
	办公家具：沙发、办公椅、桌前椅、会议椅
	沙发适用：QB/T 1952.1-2012《软体家具 沙发》》（A级品、公共场所用）
办公椅适用：QB/T 2280-2016 《办公家具 办公椅》（公共场所用）
抗引燃特性符合GB 17927.2-2011《软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定 第2部分：模拟火柴火焰》规定
产品寿命和有害物质须同时符合GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》的相应规定

	6
	学生食堂餐桌餐椅
	食堂家具:餐桌、餐椅
	GB/T 24821-2009 《餐桌餐椅》
GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》
产品寿命和有害物质须同时符合GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》的相应规定


第二条 原材料标准
	序号
	材料、配件
	技术标准

	1
	普通胶合板
	GB/T 9846-2015《普通胶合板》
GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板制品中甲醛释放限量》
GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》

	2
	中密度纤维板
	GB/T 11718-2021《中密度纤维板》
GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板制品中甲醛释放限量》
GB/T 39600-2021 《人造板及其制品甲醛释放量分级》

	3
	刨花板
	GB/T 4897-2015《刨花板》
GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板制品中甲醛释放限量》
GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》

	4
	饰面板
	GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》或GB/T 34722-2017《浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板》
GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板制品中甲醛释放限量》
GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》

	5
	木皮
	GB/T 13010-2020《木材工业用单板》

	6
	封边条
	QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》

	7
	胶粘剂
	GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》

	8
	木器涂料
	GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》

	9
	粉末涂料
	HG/T 2006-2006《热固性粉末涂料》

	10
	不锈钢套槽
	QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》
QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》
QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》

	11
	皮革
	GB/T 16799-2018《家具用皮革》
GB 20400-2006《皮革和毛皮 有害物质限量》

	12
	海绵
	GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》

	13
	纺织品
	GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》

	14
	冷轧钢板
	GB/T 708-2019《冷轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差》

	15
	实木
	GB/T 29894-2013《木材鉴别方法通则》


第三条 配件标准
	序号
	材料、配件
	技术标准

	1
	五金配件
	QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》
QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》
GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》

	2
	气压棒
	GB/T 29525-2013《座椅升降气弹簧 技术条件》

	3
	办公椅用脚轮
	QB/T 5224-2018《办公椅用脚轮》

	4
	其它家具用脚轮
	QB/T 4765-2014《家具用脚轮》


第五章  其他要求
    1．本标准适用于学校学生宿舍家具、各二级单位办公室办公家具、学生食堂家具。
2．学校学生宿舍家具、办公家具、学生食堂家具应按照常规使用尺寸设计，原则上不做嵌入式结构，应保证可拆卸搬动，不会因场地搬迁、改造等原因导致报废。
3．如在本文件实施期间，相关技术标准已经被新版本替代，则适用相应标准的最新版本。
4.为保证家具统一性，避免非必要整体性更换造成的浪费，学生宿舍家具、学生食堂家具如需零星（采购金额在学校分散采购限额以下）维修、更换，建议应与原有主要材质保持一致。
中山大学校长办公室        主动公开         2023年4月20日印
中 山 大 学 文 件











—10—
—11—

